ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР
56586-
2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ГЕОМЕМБРАНЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ РУЛОННЫЕ
Технические условия
Издание официальное

Москва
Стенда ртинформ
2016

Предисловие
1		ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Испытательный центр
ВНИИГС»(О0О«ИЦВНИИГС»)
2		8НЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3		УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 25 сентября 2015 г. No 1360-ют
4		Настоящий стандарт соответствует следующим стандартам, разработанным Американским
научно-исследовательским институтом геосинтетики GRI: GM13 «Стандартные технические условия.
Свойства, частота проведения испытаний и рекомендуемые гарантии для гладких и текстурированных
геомембран из полиэтилена высокой плотности» (GRI GM13 «Test Methods. Test Propeties and Testing
Frequency for Hight Density Polyethylene Smooth and Textured Geomembranes». NEQ) и GRI GM17 «Стан-
дартные технические условия. Свойства, частота проведения испытаний и рекомендуемые гарантии
для гладких и текстурированных геомембран из полиэтилена низкой плотности» (GRI GM17 «Test
Methods. Test Propeties and Testing Frequency for Linear Low Density Polyethylene Smooth and Textured
Geomembranes». NEQ)
5		ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан-
дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уве-
домление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя
«Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещают-
ся также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
© Стандартинформ.2016
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕОМЕМБРАНЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ РУЛОННЫЕ
Технические условия
Waterproof polyethylene geomembranes in roHe. Specifications
Дата вверения — 2016—01—01
1		Область применения
Настоящий стандарт распространяется на гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные
геомембраны (далее» геомембраны), гладкие и текстурированные, изготовленные из полиэтилена
высокой плотности и из линейного лолиэтилена низкой плотности толщиной от 0,75 до 3 мм, применяв*
мые в промышленном, гражданском, гидротехническом, гидромелиоративном, транспортном и
ландшафтном строительстве.
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к геомембранам и методы их испы-
таний.
2		Нормативные ссылки
8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 50276—92(ИСО 9663—90) Материалы геотекстильные. Метод определения толщины
при определенных давлениях
ГОСТ Р 55031—2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтвтичес-
кие для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению
ГОСТ Р 55032—2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетичвс-
кие для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию
и оттаиванию
ГОСТ Р 55033—2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтвтичес*
кие для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах
ГОСТ EN 1296—2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие
и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения
ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие
требования
ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифика-
ция и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044—89 Система стандартов безопасности труда. Пожароеэрывоопасность веществ
и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.3.003—86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требо-
вания безопасности
ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов
вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 262—93 Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные, угловые и серповид-
ные образцы)
Издание официальное
ГОСТ 9550—81 Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и
изгибе
ГОСТ 11262—80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 28840—90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие
технические требования
ГОСТ 30244—94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30403—2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулирование и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателе «Национальные стандарты», который опубликован по состояние на 1 января текущего года, и по выпус-
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч-
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать дейстеующуе версию
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото-
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта а ссылочный стандарт, на который дана
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение
рекомендуется применятьбез учета данного изменения. Еслиссылочный стандарт отменен без замены, то положе-
ние. в котором дане ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3		Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1		линейный полиэтилен низкой плотности ЛПЭНП (LLDPE): Сополимер этилена с а-олефи-
нами, имеющий линейную молекулярную структуру и плотность не более 0.939 г/см3.
3.2		полиэтилен высокой плотности ПЭВП (НОРЕ): Полимер этилена с высокой линейностью
цепи макромолекул и плотностью более 0.940 г/см3.
3.3		секущий модуль: Отношение напряжения к соответствующей деформации в любой
конкретной точке на кривой напряжение — деформация.
3.4		секущий модуль при 2 %-ной деформации: Отношение напряжения к деформации в соот-
ветствующей точке на кривой напряжение — деформация.
4		Марки и размеры
4.1		В зависимости от назначения геомембраны выпускают следующих марок:
ЛПЭНП (LLDPE) — геомембраны из линейного полиэтилена низкой плотности, имеющие гладкую
поверхность.
ЛПЭНП-Т (LLDPE-Т) — геомембраны из линейного полиэтилена низкой плотности, имеющие тек-
стурированную поверхность с двух сторон.
ЛПЭНП-1Т (LLDPE-ST) — геомембраны из линейного полиэтилена низкой плотности, имеющие
текстурированную поверхность содной стороны.
ПЭВП (НОРЕ) — геомембраны из полиэтилена высокой ллотности. имеющие гладкую поверх-
ность.
ПЭВП-Т (HDPE-T) — геомембраны из полиэтилена высокой плотности, имеющие текстурирован-
ную поверхность с двух сторон.
ПЭВП-1Т (HDPE-ST) — геомембраны из полиэтилена высокой плотности, имеющие текстуриро-
ванную поверхность с одной стороны.
4.2		Геомембраны выпускают номинальной толщиной 0.75:1.0; 1,25:1.5; 2.0; 2.5:3.0 мм. Предель-
ные отклонения ло толщине не должны превышать 10%.
4.3		Минимальная ширина полотна геомембраны составляет (550015) мм. минимальная длина
полотна геомембраны е рулоне — 95 м.
4.4		Условное обозначение геомембраны в технической документации и при заказе состоит из
названия материала «геомембрана гидроизоляционная полиэтиленовая», марки геомембраны. ее тол-
щины в мм. ширины и длины в метрах и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения геомембраны сгладкой поверхностью марки ПЭВП (НОРЕ)толщи-
ной 2 мм шириной 6 м и длиной 100 м:
Геомембрана гидроизоляционная полиэтиленовая ПЭВП (НОРЕ) 2 х 6 * 100. ГОСТ....
5		Технические требования
5.1		Геомембраны должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливать*
ся по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
5.2		Характеристики
5.2.1		Геомембраны не должны иметь трещин, складок, разрывов, отверстий и других видимых
дефектов. Текстурированные геомембраны по внешнему виду должны быть однородными, т. е. микро*
неровности должны равномерно распределяться ло всей поверхности полотна без пропусков.
5.2.2		Геомембраны поставляют в виде рулонов. Масса брутто рулона не должна превышать
2000 кг. Рулон состоит из одного полотна. Геомембраны должны быть плотно смотаны в рулон. Торцы
рулонов должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона высотой не более 20 мм.
5.2.3		Показатели качества геомембран полиэтиленовых гладких должны соответствовать
требованиям и нормам, указанным в таблице 1. геомембран полиэтиленовых текстурированных —
в таблице 2.
показателя	ЛПЭНП (LLDPE)	ПЭВП (НОРЕ)	
Номинальная толщина,
мм	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	
Прочность при разрыве.
кН/м. не менее	20	27	33	40	S3	66	80	20	27	33	40	53	67	60	
Относительное удлине-
ние при разрыве. %. не
менее	800	700	
Предел текучести. кН/м.
не менее								11	15	16	22	29	37	44	
Относительное удлине-
ние при пределе теку-
чести. %. не менее								12	
Секущий модуль при 2 %
деформации. Н/мм. не
более	370	420	520	630	840	1050	1260								
Прочность на прокол. Н.
не менее	190	250	310	370	500	620	750	240	320	400	480	640	600	960	
Сопротивление резди-
ру. Н. не менее	70	100	120	150	200	250	300	93	125	156	187	249	311	374	
Потеря прочности после
30 циклов звморахива-
ния-оттвивания. % от
исходного значения, не
более	10	10	
Потеря прочности после
90 сут старения при
8S *С. % от исходного
значения, не более	50	45	
Потеря прочности после
400 ч облучения УФ. %
от исходного значения,
не более	20	15	
Гибкость на стержне ра-
диусом S мм. при темпе-
ратуре минус 60 *С	На поверхности образца не должно
появляться трещин и других видимых
дефектов	Не поверхности образца не должно
появляться трещин и других видимых
дефектов	
Таблица 1— Показатели качества гладких геомвыбрвн
Наименование
Норма для марки

Таблице 2 — Показатели качества текстурированных геомембран
Наименование
показателя	Норма для марки	
	ППЭНП-Т (LLOPE-T). ЛПЭНПИТ (LLDPE-ST)	ПЭВП Т {НОРЕ-ТХ ЛПЭНП-1Т ILLOPE-ST)	
Номинальная толщина,
мм	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	
Высота выступа, мм	0.25	0.25	
Прочность при разрыве,
кн/м. не менее	9	11	13	16	21	26	31	6	10	13	16	21	26	32	
Относительное удлине-
ние при рвзрывв, V не
менее	250	100	
Предел текучести. кН/м.
не менее								11	15	18	22	29	37	44	
Относительное удлине-
ние при пределе теку-
чести. V не менее								12	
Секущий модуль при 2 Ч
деформации, НГмм. не
более	370	420	520	630	640	1050	1260								
Сопротивление рвзди-
ру. Н. не менее	70	100	120	1S0	200	250	300	93	125	156	187	249	311	374	
Потеря прочности после
30 циклов звморвживв-
ния-огтаивания. Ч от
исходного значения, не
более	10	10	
Потеря прочности после
90 сут старения при
65 'С. Ч от исходного
значения.не более	50	45	
Потеря прочности после
400 ч облучения УФ. Ч
от исходного значения,
не более	20	15	
Гибкость на стержне ра-
диусом 5 мм. при темпе-
ратуре минус 60 ‘С	На поверхности образца не должно
появляться трещин и других видимых
дефектов	На поверхности образца не должно
появляться трещин и других видимых
дефектов	

5.3		Требования к сырью и материалам
5.3.1		Сырье, применяемое для изготовления геомембран, должно соответствовать требованиям
действующих нормативных документов и иметь ласлорта качества предприятия-изготовителя.
5.3.2		Для изготовления геомембран применяют гранулированный полиэтилен с добавлением
антиоксидантов и технического углерода, которого должно быть не менее 2 %.
5.3.3		Использование вторичного полиэтилена при производстве геомембран не допускается.
Допускается применять не более 10 % отходов производства геомембраны в виде обрезков от рулонов,
принятых службой контроля качества.
Полиэтилен, некоторого изготавливают геомембраны. должен иметьиндексрасплава1.0г/10мин.
5.4		Маркировка
5.4.1		На каждый рулон геомембраны прикрепляют этикетку, которая должна содержать следую-
щие данные:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя:
• условное обозначение геомембраны:
•		номер партии (рулона);
•		дату изготовления:
•		массу брутто рулона;
. сведения об опасных компонентах (при их наличии) в соответствии с действующим национала
ным законодательством;
•		обозначение настоящего стандарта.
5.4.2		Маркировкадолжнабытьотчетливой, без исправления информационных данных.
5.4.3		Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
5.5		Упаковка
5.5.1		Геомембраны наматывают на картонно-бумажные сердечники с пластмассовыми втулками
и скрепляют специальными ремнями с двух сторон.
5.5.2		Упаковка должна обеспечивать сохранность геомембран при транспортировании и
хранении.
6		Требования безопасности и охрана окружающей среды
6.1		Геомембраны не являются токсичным материалом. Использование их не требует мер
п редосторожности.
6.2		При производстве и сварке геомембран возможно выделение в воздух оксида углерода,
непредельных углеводородов, органических кислот, альдегидов.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных паров и газов термоокислительной
деструкции в воздухе рабочей зоны производственных помещений должны соответствовать требовани-
ям ГОСТ 12.1.005 и не превышать установленные нормы. Контроль следует осуществлять по мето-
дическим указаниям, утвержденным органами здравоохранения.
6.3		Предельно допустимые концентрации (ПДК) и класс опасности основных продуктов термо-
окислительной деструкции в воздухе рабочей зоны производственных помещений в соответствии с
ГОСТ 12.1.007 приведены в таблице 3.
Таблице 3
Наименование продукта	Класс опасности	ПДК вредных веществ в
воздухе рабочей зоны
помещения, мгГы5	Действие на организм	
Формальдегид	2	0.5	Выраженное раздражающее,
сенсибилизирующее действие	
Ацетальдегид	3	5	Общее токсическое действие	
Углерода оксид	А	20		
Уксусная кислота	3	5		

6.4		При производстве геомембран в помещениях должен быть организован контроль воздуха
рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Помещения должны быть оборудованы приточно-
вытяжной вентиляцией с кратностью воздухообмена не менее 8—10.
6.5		При аварийных ситуациях необходимо пользоваться противогазами с коробками марок СО.
белая и А. коричневая.
6.6		Геомембраны невзрывоопасны. При воздействии открытого пламени горят с образованием
расплава, выделением дыма и продуктов горения, указанных в таблице 3. Сопроводительная и тех-
ническая документация на геомембраны должна содержать по желанию заказчика информацию
о пожарной опасности: температура воспламенения по л. 4.7 ГОСТ 12.1.044. температура самовос-
пламенения по п. 4.9 ГОСТ 12.1.044. группа воспламеняемости по ГОСТ 30403. группа горючести по
ГОСТ 30244.
6.7		Процесс производства геомембран и работа с ними должны удовлетворять требованиям
пожаро* и взрывобеэопасности в соответствии с действующими нормативными документами (Правила
противопожарного режима в РФ. ГОСТ 12.1.044.ГОСТ 12.3.003идр.).
6.8		Средствами пожаротушения являются распыленная вода, пенные установки, огнетушители
любого типа, песок.
6.9		При производстве геомембран возможно скопление зарядов статического электричества на их
поверхности. В соответствиис правилами за щиты от статического электричества оборудование должно
быть заземлено, рабочие места снабжены резиновыми ковриками.
Относительная влажность в рабочем помещении должна состаелятьот 60 % до 30 %.
6.10		С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами паров, входящих в состав
геомембран, должен быть организован контроль процесса производства в соответствии с
ГОСТ 17.2.3.02.
7		Правила приемки
7.1		Геомембраны должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изгото-
вителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
7.2		Геомембраны предъявляют к приемке партиями. К партии относят количество рулонов
геомембран одной марки и толщины, изготовленных на одной линии, из сырья одной марки и партии,
по одному и тому же технологическому регламенту, вобъеме не более суточной выработки.
7.3		Качество геомембраны проверяют по всем показателям, установленным в данном стандарте,
путем проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний.
7.4		Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию геомембраны.
7.5		Приемо-сдаточные испытания проводят последующим показателям:
•		внешний вид. качество намотки;
-		линейные размеры;
•		прочность при разрыве:
-		относительное удлинение при разрыве;
•		предел текучести;
•		относительное удлинение при пределе текучести;
-		секущий модуль при 2 %-ной деформации.
•		маркировка;
-		упаковка.
7.6		Если проверяемая геомембрана хотя бы по одному показателю не будет удовлетворять требо-
ваниям настоящего стандарта, проводят повторную проверку поэтому показателю удвоенного количес-
тва рулонов данной партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
7.7		Периодические испытания проводят на геомембране, прошедшей приемо-сдаточные
испытания, по показателям:
-		прочность на прокол;
•		сопротивление раздиру:
•		гибкость при отрицательной температуре.
7.8		Периодические испытания проводят не реже одного раза в шесть месяцев, а также при поста-
новке продукции на производство, при изменении технологии производства и применяемого сырья.
7.9		Типовые испытания проводят при постановке продукции на производство и в дальнейшем
при изменении сырья, рецептуры или технологии производства по показателям:
-		потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания;
-		потеря прочности после 90 сут старения при температуре 85 *С;
•		потеря прочности после 400 ч воздействия облучения ультрафиолетом.
7.10		Число рулонов, отобранных от партии для испытаний, должно составлять 1 %, но не менее
двух рулонов.
7.11		Каждую партию геомембраны, принятую службой технического контроля, сопровождают
документом о качестве (паспортом), в котором указывают:
-		наименование и адрес предприятия-изготовителя:
-		условное обозначение геомембраны:
•		номер партии (заказа) и дату изготовления;
-		количество рулонов в партии;
•		результаты испытаний:
•		назначение геомембраны:
-		знак системы сертификации при его наличии:
•		гарантийный срок хранения;
-		информацию, касающуюся техники безопасности при укладке и эксплуатации;
•		обозначение настоящего стандарта:
•		подпись службы контроля качества.
8		Методы испытаний
8.1		Для проведения испытаний от каждого рулона по всей ширине геомембраны отрезают полосу
длиной не менее 400 мм. Из полосы геомембраны вырезают образцы в продольном и поперечном
направлении для испытаний, при этом из каждых трех образцов два должны быть вырезаны на расстоя*
нии не менее 25 мм от края, а один — из середины полосы.
8.2		Образцы перед испытаниями должны быть предварительно выдержаны в течение не менее 2 ч
при температуре (2312) ®С.
8.3		Наличие или отсутствие трещин, складок, разрывов, отверстий в геомембране и равномерное
распределение микронеровностей (текстурирование) по всей поверхности полотна проверяют визуаль-
ным осмотром развернутого на всю длину полотна рулона в процессе производства перед его намоткой
в рулон.
8.4		Ровность торцов рулона проверяют с использованием металлического измерительного
инструмента с ценой деления 1 мм.
8.5		Определение линейных размеров
8.5.1		Длину геомембраныврулонеопределяют счетчиком, встроенным в технологическую линию,
точность которого должна быть ±0,1 м.
Поверка счетчика должна проводиться в установленном порядке.
8.5.2		Ширину полотна геомембраны измеряют металлической рулеткой с ценой деления 1 мм.
8.5.3		Толщину геомембраны определяют по ГОСТ Р 50276 (ИСО 9863). метод Б. при давлении
20 кЛа.
8.5.4		Определение высоты выступа текстурированной геомембраны
8.5.4.1		Средства испытания и вспомогательные устройства
Измеритель глубины с индикатором, имеющим круговую шкалу, и металлическим стержнем с
заостренным концом (см. рисунок 1). Диаметр стержня — 1,3 мм.
Установочный блок с размером основания 50 х 20 х 15 мм.

1 — индикатор: 2 — установочный блок: 3 — металлический стержень
Рисунок 1 — Измеритель глубины

8.5.4.2		Изготовление образца для испытаний
Образец для испытаний вырезают на расстоянии не менее 1 м от края рулона. Длина образца
составляет 300 мм. ширина соответствует ширине геомембраны.
8.5.4.3		Подготовка к испытанию и проведение испытания
Измеритель глубины устанавливают на предметный столик нижней частью установочного блока и
выставляют значение «0» на шкале индикатора.
Образец укладывают на предметный столик и устанавливают на него измеритель глубины,
заостренным концом металлического стержня в углубление между выступами геомембраны, сформи-
рованными в процессе текстурирования. Считывают показания индикатора. Результат фиксируют в
журнале испытаний.
Перемещают измеритель глубины на следующую часть испытываемого образца и повторяют
измерение.
8.S.4.4		Результаты испытания
За значение показателя высоты выступа текстурированной геомембраны принимают среднее
арифметическое 10 измерений, выполненных вдоль и поперек ширины образца.
8.6		Прочность и относительное удлинение при разрыве, предел текучести и относительное удли-
нение при пределе текучести определяют по ГОСТ 11262 на образцах типа 1 при скорости раэдвижения
зажимов испытательной машины 50 мм/мин. Прилагаемую нагрузку пересчитывают на один погонный
метр ширины геомембраны.
8.7		Секущий модуль при 2 %-ной двформацииопрвделяютпоГОСТ9550, метод 1. Образец нагру-
жают при скорости раэдвижения зажимов испытательной машины 50 мм/мин. Нагружение ведут до вели-
чины относительного удлинения 2 %.
8.8		Сопротивление раздиру определяют по ГОСТ 262 на угловых образцах при скорости раадви-
жения зажимов испытательной машины 50 мм/мин.
Испытывают не менее 10 образцов.
8.9		При проведении испытаний по п.п. 8.6:8.7 и 8.8 конструкцию зажимов для образцов следует
выбирать так. чтобы исключить возможность проскальзывания образцов в зажимах.
8.10		Гибкость геомембраны определяют по ГОСТ Р 55033 на стержне радиусом 5 мм. Образцы как
гладкой, таки текстурированной геомембраны прикладывают к стержню изнаночной стороной.
8.11		Потерю прочности геомембраны после 30 циклов замораживания-оттаивания определяют по
ГОСТ Р 55032 и л. 8.6 настоящего стандарта.
8.12		Потерю прочности геомембраны после 90 сут старения при температуре 85 *С определяют
по ГОСТ Р ЕН 1296 и л. 8.6 настоящего стандарта, при этом через каждые 10 сут проводят внешний
осмотр образцов.
8.13		Потерю прочности после 400 ч воздействия ультрафиолетового излучения определяют
по ГОСТ Р 55031 и л. 8.6 настоящего стандарта.
8.14		Определение прочности на прокол геомембраны
8.14.1		Сущность метода заключается в нагружении цилиндрическим штампом образца гео-
мембраны. закрепленного в кольцевом зажиме, и измерении усилия, требуемого для разрыва образца
штампом.
8.14.2		Средства измерения, вспомогательные устройства
Испытательная машина, обеспечивающая постоянную скорость и соответствующая требованиям
ГОСТ 28840.
Стальной цилиндрический штамп диаметром (8,0 ±0.1) мм с фаской 45е. равной 0.8 мм (см. рису-
нок2).

Рисунок 2 — Стельной цилиндрический штамп

Кольцевой зажим (см. рисунок 3), обеспечивающий закрепление образца по кольцу и не вызываю-
щий разрушения образца в месте его крепления.
Внутренний диаметр кольцевого зажима должен составлять (45 ± 0.025) мм.
Цилиндрический штамп должен помещаться строго по центру кольцевого зажима.

Рисунок 3 — Кольцевой зажим

8.14.3		Проведение испытаний
Испытания проводят на пяти образцах. При испытании геомембраны, текстурированной с одной
стороны, необходимо проводить испытания отдельно на каждой из сторон. Скорость нагружения состав-
ляет (300 110) мм/мин. По окончании испытания регистрируют максимальное усилие прокола в Нью-
тонах.
8.14.4		Результаты испытания
Сопротивление прокола определяют как среднеарифметическое значение испытаний пяти образ-
цов с точностью до трех значащих цифр.
8.15		Контроль упаковки и маркировки геомембраны проводят визуально.
9		Транспортирование и хранение
9.1		Транспортирование
9.1.1		Транспортирование геомембран производят любыми транспортными средствами, обеспе-
чивающими сохранность груза.
9.1.2		Погрузку в транспортные средства и перевозку геомембран проводят всоответствиислрави-
нами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
9.2		Хранение
9.2.1		Геомембраны должны храниться вуслоеиях. обеспечивающих защиту от воздействия влаги
и прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов, рассортированными по маркам, на специ-
альных подставках.
9.2.2		Гарантийный срок хранения геомембран — 2 года. По истечении гарантийного срока хране-
ния геомвмбраны должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта, и в слу-
чае соответствия можгут быть использованы по назначению.
Библиография

(1)		Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила 2.2.2.1327—03
(2)		Гигиенические нормативы
2.2.5.1313—03
{3) Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы
2.1.7.1322—03

Гигиенические требований к организации технологических процессов, про-
изводственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпиде-
миологические правила
Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления
УДК678.742.2:006.354	ОКС91.Ю0.99	ОКП577400
Ключевые слоев: геомембраны, технические требования, методы испытаний, полиэтилен низкой
и высокой плотности
Редактор Г.Т Мартынова
Технический редактор в. Н. Прусакова
Корректор в.£. Нестерова
Компьютерная верстка И.А Напеоконоо
Сдано в набор 11.01.2016. Подписано а печать 19.01.2016. Формат 60 * 84Гарнитура Ариал
Уел. печ. л. 1.40. Уч.-иад. л. 1.05. Тираж 32 это. Зак 158.
Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123995 Москва, Гранатный пер.. 4.
wwrv.poeboio.ru	nfo@90st1nfo.ru