Перечень стандартов РФ и международных,

в результате применения которых может быть обеспечено соблюдение требований технического регламента в области производства упаковочных материалов, тары и упаковки

Для обеспечения контроля  показателей качества упаковочных материалов и корректного их сравнения  необходимо наличие современных, научно-обоснованных методов и стандартизированных методик измерения параметров упаковочных материалов.  Ряд российских предприятий-производителей упаковочных материалов уже аккредитован  по стандартам ISO 9000, и контроль качества на них строго регламентирован международными нормами. Большинство же предприятий пользуется в работе  внутренними нормативами и стандартами предприятия.

Процесс гармонизации должен относиться ко всем составляющим  метода испытаний: терминологии, отбору проб, кондиционированию образцов, собственно измерению, обработке результатов.  Важным шагом на этом пути явилось введение в действие  стандарта ГОСТ Р ИСО 5725-1,2,3,4,5,6- 2002, представляющего собой полный аутентичный текст международного стандарта ИСО5725 под общим заголовком «Точность (правильность и прецизиозность) методов и результатов измерений», с целью прямого применения его в практической деятельности по метрологии,   стандартизации методов контроля, испытаниям продукции, в том числе с целью подтверждения соответствия, оценке компетенции испытательных лабораторий согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. Указанными стандартами введен единый, соответствующий международным требованиям подход к оценке результатов измерений и их интерпретации.

Роль упаковки и требования к ней в современных условиях постоянно повышается.  Еще 10-20 лет назад основным обязательным требованием  к упаковке являлась ее индифферентность к упаковываемому продукту. Возникновение и развитие  новых пищевых технологий и их связь со свойствами упаковочных материалов привела к появлению термина «активная упаковка». Современные упаковочные технологии по-прежнему нацелены на сохранение микробиологической свежести, пищевой ценности и органолептических свойств упакованного продукта в течение обозначенного в нормативно-технической документации срока хранения, однако, сегодня к общепринятым традиционным требованиям к свойствам упаковочных материалов –физико-механическим, физико-химическим,  технологическим,  экономическим, декоративно-эстетическим - добавились требования  к барьерным свойствам, определяющим взаимодействие  упаковываемого продукта с внешней средой, а также функциональные свойства, удовлетворяющие условиям хранения и эксплуатации упаковки (легко вскрываемая упаковка, многократно используемая, упаковка в модифицированной газовой среде, в вакууме, в токе инертного газа, саморазогревающаяся упаковка, асептическая).

Разнообразный ассортимент упаковываемой продукции требует  большого разнообразия барьерных свойств упаковочных материалов, например, селективной газопроницаемости для обеспечения «дыхания» физиологически-активных продуктов (свежих овощей, фруктов); для обеспечения защиты продуктов, подверженных быстрому окислению- жиров, масел, белков, витаминов, красящих и ароматических веществ от проникновения кислорода извне (чипсов, орехов, пищеконцентратов) и, наоборот, сохранения кислорода внутри упаковки для сохранения красного цвета мяса, его товарного вида.  .

Важным свойством упаковки является паропроницаемость. Для упаковывания многих продуктов необходимы упаковочные материалы с низкой паропроницаемостью, так как изменение значения так называемой «активной влаги» влияет  на восприимчивость пищевого продукта к действию микроорганизмов -бактериальной микрофлоры, дрожжей, ксерофильных и  осмофильных микроорганизмов, в том числе и патогенных.

Современные средства гигиенической защиты, например, детские подгузники, изготавливаются из «дышащей» пленки, обладающей определенной паропроницаемостью.

Барьерные свойства пленочных материалов зависят от состава полимерной композиции, размеров молекул проникающих веществ,  растворимости газообразных веществ в полимере,  химической природы и структуры полимера, наличия в его структуре функциональных групп, лиофильности или лиофобности полимерного материала, степени его кристалличности, степени ориентации, плотности молекулярной упаковки. С точки зрения строения полимера необходимы стандартизированные методики измерения параметров уже на стадии научных исследований. Для изготовления барьерных соэкструдированных многослойных полимерных пленок и листов используются полиэтилен, в том числе линейный полиэтилен, полученный по современной технологии с применением металлоценовых катализаторов, полипропилен, полиэтилентерефталат, сополимер винилхлорида с винилиденхлоридом (PVDC), омыленный сополимер этилена с виниловым спиртом (EVOH, EVAL), полиамид, модифицированные смолы, иономеры, например, сурлин.    Соэкструдированные листовые материалы на основе полистирола, полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилентерефталата широко используются в технологиях асептического фасования в термоформованную тару, изготовленную способом термовакуумного формования с герметизацией покровными материалами с термосвариваемыми покрытиями.

Ужесточаются  санитарно-гигиенические и экологические требования к  упаковочным материалам. Общая миграция компонентов, входящих в состав упаковочных материалов, с точки зрения сохранения качества упакованного продукта и их безопасности для здоровья чаловека, контролируется   допустимым уровнем общей миграции остаточных мономеров, красителей, пластификаторов, стабилизаторов и других компонентов  из упаковочного материала в упакованный продукт. Перспективной в плане гигиенических требований является «съедобная» упаковка, изготовленная  из природных полимеров. Имеет большое значение  возможность повторного использования упаковки или  возможность экологически чистой и экономически выгодной её утилизации с целью ресурсосбережения. Одним словом, производство тары и упаковки требует  развития производства полимеров, бумаги и картона, печатных лаков и красок, адгезивов, технологий металлизации, ламинирования, графических технологий, санитарно-гигиенических исследований.

Перечень стандартизированных методов, разработанных и принятых институтом DIN и международной организацией ISO  в 2000-2008 годах в области санитарной гигиены, демонстрирует широту охвата гигиенических исследований упаковочных материалов современными физико-химическими методами (газо-жидкостная хроматография, спектрофотометрия, масс-спектрометрия). Большее число из них относится к оценке уровней миграции разных химических соединений из полимерных материалов в пищевой продукт, а также количества остаточного растворителя в упаковочном материале, присутствие которого способствует миграции компонентов.

В странах Евросоюза  разрабатываются Директивы, дополнения и  поправки к национальным нормам (например, Директива  2002/72/ЕС, дополнение 2007/19/ЕС, правила №1935/2004, №2023/2006), ограничивающие уровни миграции в продукт мономеров и добавок, входящих с состав полимерных упаковочных материалов, бумаги, картона, стекла ,металлов, контактирующих с пищевыми продуктами, а также в состав адгезивов, лаков , восков, покрытий и печатных красок. Эти ограничения базируются на токсикологических оценках и стандартизации методов контроля.

Одним из дополнений  к Директиве  2002/72/ЕС  является  учет так называемого FRF-фактора (Fat reduction factor), регламентирующего предельно допустимую миграцию липофильных мономеров и добавок в пищевые продукты с содержанием жира более 20%. Этот фактор рассчитывается, исходя из предположения, что поглощенные с пищей жиры составляют 200 граммов в день, что  обеспечивает некий запас безопасности. Фактор FRF для различных групп липофильных веществ составляет от 1 до 5 и учитывается при определении предельно допустимых уровней миграции.

Вещества, предельно допустимый уровень миграции которых не определен списком   Директивы, могут присутствовать во внешних слоях упаковки при следующих ограничениях:

- миграция этих веществ не должна быть более 0,01 мг/кг продукта;

- эти вещества не должны быть классифицированы как канцерогенные, мутагенные или токсикогенные с точки зрения репродуктивной функции организма.

Регламентируется величина общей миграции, расчеты которой основаны на том, что допустимая величина общей миграции всех веществ из упаковочного материала в продукт не должна превышать 10мг на 1 дм2  поверхности упаковочного материала или 60 мг на 1 кг продукта или имитанта продукта (модельной среды) для упаковки вместимостью не меньше 500мл и не больше 10 литров. Эти расчеты привязаны к  существующему стандарту «европейского куба»- 1 кг продукта находится в контакте с 6 дм2 упаковочного материала. Для продуктов детского питания уровень общей допустимой миграции всегда рассчитывается из величины 60 мг/кг продукта.

Таким образом, для правильного выбора состава упаковочного материала, обеспечения качественного декоративного оформления упаковки и контроля санитарно-гигиенической безопасности необходим контроль показателей безопасности всех компонентов упаковочного материала.

С целью оказания  помощи предприятиям в правильной организации производства упаковочных материалов необходимо создание аккредитованных лабораторий, способных обеспечить на всех этапах производства достоверной и объективной информацией о свойствах предполагаемых к использованию материалов:

- физико-механических:

-удельной  массе,

-толщине,

-прочности и удлинении при статических и динамических нагрузках,

-прочности сварного шва упаковки,

-адгезионной прочности между слоями многослойного материала,

-стойкости к проколу, разрыву, изгибу;

- физико-химических и тепло-физических:

-индексе расплава,

-теплостойкости,

-твердости,

-морозостойкости,

-диапазоне температур термосваривания.

- барьерных :

- газопроницаемости,

- паропроницаемости,

- жиропроницаемости,

- ароматопроницаемости;

- оптических :

-прозрачности,

- блеске или матовости поверхности,

- белизне поверхности;

- технологических и печатно-технических:

-коэффициентах трения,

-поверхностном натяжении,

-сопротивлении слипанию (blocking-эффекте);

Для материалов из бумаги и картона должны быть стандартизированы и методы измерений свойств

- физико-механических:

-удельной массы,пухлости,плотности,

-влажности,

-линейной деформации и прочности при растяжении в сухом и влажном  состоянии,

-сопротивления продавливанию, излому, изгибу, раздиру,

- показателя скручиваемости бумаги в сухом и влажном состоянии,

- влагопрочности;

- поверхностной впитываемости при одностороннем смачивании;

- гладкости/шероховатости,

- барьерных:

- паропроницаемости,

- жиростойкости,

- стойкости к химическим реагентам;

- оптических и печатно-технических свойств:

- белизне,

-стойкости к выщипыванию.

Для полноты исследований упаковочных материалов с печатью необходимо наличие стандартизированных методов, с помощью которых можно оценивать качество нанесенной на упаковочный материал многокрасочной печати  и используемых красок по показателям:

- колориметрическим:

-визуального и инструментального сравнения цвета;

- физико-химическим:

-плотности краски,

-степени перетира,

-вязкости,

-величине рН для водных красок;

- печатно-техническим:

-кроющей способности,

-адгезии  красочного слоя к подложке,

-стойкости красочного слоя к свету, химическим реагентам, стерилизации, климатическим условиям (влажности,температуре).

В таблицах приведены методы испытаний и относящиеся к ним существующие и вновь разработанные стандарты DIN,  ISO, ASTM , в соответствии с которыми могут выполняться испытания. В среднем столбце даны существующие на данные момент  гармонизированные с международными российские ГОСТы.

Стандарты

на некоторые методы испытаний полимеров

| Свойства полимера | Метод определения ГОСТ | Метод определения DIN или ISO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод изготовления образцов | ГОСТ 12019-66 Пластмассы. Изготовление образцов для испытаний для термопластов. | DIN EN ISO 293-2005 Пластмассы. Образцы для испытаний из термопластичных материалов, изготовленные методом прямого прессования DIN EN ISO 294-1,2,3,4,5-2006 Часть 1. Общие принципы и литье образцов многоцелевого назначения и образцов для испытаний на растяжение Часть 2. Образцы для испытания на растяжение небольших размеров Часть 3. Пластины небольших размеров Часть 4. Определение усадки при литье |  |
| Кондиционирование образцов | ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб) | DIN EN ISO 291:2006 Пластмассы. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний. |  |
| Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645-73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов | DIN EN ISO 1133:2005 Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR) |  |
| Плотность | ГОСТ15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) | DIN EN ISO 1183-1:2004 Пластмассы. Метод определения плотности неячеистых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод с применением жидкостного пикнометра и метод титрования. |  |
| Предел прочности и относительное удлинение при растяжении | ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение | DIN EN ISO 527-2-1996 Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2.Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс DIN EN ISO 527-3-2003 Пластмассы- Определение механических свойств при растяжении – Часть 3: Условия испытания пленок и листов |  |
| Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 9550-81 Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе. ГОСТ 4648-71 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб | DIN EN ISO 178:2006 Пластмассы. Определение свойств при изгибе |  |
| Стойкость к растрескиванию | ГОСТ 13518-68 Пластмассы. Метод определения стойкости полиэтилена к растрескиванию под напряжением | DIN EN ISO 22088-1,2,3,4-2006 Пластмассы. Определение устойчивости к растрескиванию под воздействием окружающей среды. Часть1 Общее руководство. Часть2 Метод с применением постоянной растягивающей нагрузки. Часть3 Метод изогнутой полоски. Часть4 Метод вдавливания шарика или булавки. |  |
| Твердость | ГОСТ 4670-91 Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика. ГОСТ 24622-91 Пластмассы. Определение твердости по Роквеллу ГОСТ 24621-91 Пластмассы и эбонит. Определение твердости по Шору. | DIN EN ISO 2039-1,2:2003 Пластмассы. Определение твердости. Часть 1. Метод с применением шарикового индентора по Бринеллю Часть 2. Твердость по Роквеллу ISO 868:2003 Эбонит и пластмассы. Определение инденторной твердости с помощью дюрометра (твердость по Шору). |  |
| Ударная вязкость | ГОСТ 19109-84 (ссылки на ISO 180: 1982). Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Изоду. ГОСТ 4647-80 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи | DIN EN ISO 180-2007 Пластмассы. Определение ударной прочности по Изоду. DIN EN ISO 179-1-2006 Пластмассы. Определение ударной прочности по Шарпи. Часть 1. Неинструментальный метод испытания на удар DIN EN ISO 179-2-2000 Часть 2. Испытание на удар с приборами. |  |
| Темперарура хрупкости | ГОСТ 16782-92 Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при ударе | ISO 974:2000 Пластмассы. Определение температуры хрупкости при ударе |  |
| Ттемпература размягчения по Вика | ГОСТ 15088-83 Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика | DIN EN ISO 306:2004 Пластмассы. Термопластичные материалы. Определение температуры размягчения по Вика |  |
| Определение водопоглощения | ГОСТ 4650-80 Пластмассы. Метод определения водопоглощения. | DIN EN ISO 62-2000 Пластмассы. Определение водопоглощения. |  |
| Определение содержания воды | ГОСТ 11736-78 Пластмассы. Метод определения содержания воды. | DIN EN ISO 15512:2004 Пластмассы. Определение содержания воды. |  |
| Cтойкость к термоокислительному старению |  | DIN 53383-2-1983 Полиэтилен высокой плотности. Определение устойчивости к окислению методом старения в печи. DIN EN ISO 4577-1999 Пластмассы. Полипропилен и сополимеры пропилена. Определение термоокислительной стабильности на воздухе. Метод с применением печи |  |
| Удельный вес | ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) | DIN EN ISO 1183-1:2004 Пластмассы. Метод определения плотности неячеистых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод с применением жидкостного пикнометра и метод титрования. DIN EN ISO 1183-2-2004 Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки |  |

В некоторых случаях определяют содержание летучих веществ (ГОСТ 26359-84), электрическую прочность, массовую долю экстрагируемых веществ, реологические свойства (усадку при формовании, вязкость расплава), а также воспламеняемость и другие показатели безопасности полимера.

В спецификациях на исходные пленочные материалы, предназначенные для нанесения многокрасочной печати и ламинирования (процессов конвертинга), должны быть определены и указаны следующие свойства.

Стандарты

на методы контроля пленочных материалов для печати и конвертинга.

| Свойства материалов | Метод испытания ГОСТ | Метод испытания DIN, ASTM или ISO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб и кондиционирование образцов | ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов. | DIN 16906-2007 Полотна и пленки пластмассовые. Испытания. Отбор и подготовка проб и образцов. |  |
| Толщина | ГОСТ17035-86 Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов | DIN 53370-2006 Пленка полимерная. Определение толщины механическими толщиномерами |  |
| Выход ,г/м2 |  | ISO 4591-1992 Пластмассы. Пленки и листы. Определение средней толщины образца и среднего выхода гравиметрическим методом. |  |
| Прочность при растяжении Относительное удлинение | ГОСТ14236-81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение. | DIN EN ISO 527-3-2003 Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 3. Условия испытаний для пленок и листов. ASTM D 882-02 Определение прочности при растяжении тонких листов |  |
| Газопроницаемость | ГОСТ 23553-79 (Соответствует ISO2556-1974) Пластмассы. Манометрический метод определения газопроницаемости. | DIN EN ISO 2556-2001 Пластмассы. Определение газопроницаемости пленки и тонких листов при атмосферном давлении. Манометрический метод ISO15105-1:2007 Пластмассы. Пленка и листы. Определение скорости проникновения газов. Часть 1. Метод определения по перепаду давления ISO15105-2:2003 Пластмассы. Пленка и листы. Определение скорости проникновения газов. Часть 2. Метод равного давления DIN 53380-1,2,3,4-2000 Часть1-2000. Объемный метод испытания пленки. Часть2-2006. Манометрический метод испытания пленок. Часть3-1998. Метод с применением специального газа-носителя, для пленок. Часть4-1998. Метод абсорбции в ИК-диапазоне диоксида углерода, для пленок. ASTM D 1434-03 Метод определения показателей газопроницаемости тонких полимерных пленок и листов (манометрический и объемный методы) ASTM D 3985-05 Метод определения показателя кислородопроницаемости тонких полимерных пленок и листов (кулонометрический метод) |  |
| Паропроницаемость | ГОСТ 21472-81 Материалы листовые. Гравиметрический метод определения паропроницаемости | DIN 53122-1-2001 Пленка полимерная и эластомерная, бумага, картон и другие листовые материалы. Определение паропроницаемости. Часть 1. Гравиметрический метод. DIN EN ISO 15106-1,2,3-2005, 4-2008 Пластмассы. Пленка и листы. Определение паропроницаемости. Часть 1. Метод с применением гигрометра Часть 2. Метод с применением детектора ИК-излучения Часть3. Метод с применением электролитического детектора Часть 4. Метод с применением газохроматографического детектора ASTM D 1249-06 Метод определения паропроницаемости тонких пленок с применением детектора ИК-излучения |  |
| Светопропускание | ГОСТ 15875-80 Пластмассы. Методы определения коэффициента пропускания и мутности | ASTM D 1003-07 Светопропускание прозрачных пленок. |  |
| Блеск |  | ASTM D2457-08 Метод определения блеска полимерных пленок. |  |
| Белизна |  | ASTM E 313 -05 Определение степени белизны и желтизны |  |
| Статический и динамический коэффициенты трения | ГОСТ 11629-75 Пластмассы. Метод определения коэффициента трения | DIN EN ISO 8295-2004 Пластмассы. Пленка и листы. Метод определения коэффициентов трения ASTM D 1894-08 Метод определения статического и динамического коэффициентов трения |  |
| Диапазон температуры термосваривания Прочность сварного шва |  | DIN 55529-2005 Тара и упаковка. Определение прочности на раздир сварного шва, сделанного из гибкого упаковочного материала. ASTM F88-07 Метод испытания прочности сварного шва тонких полимерных листов |  |
| Геометрические размеры после нагревания |  | DIN EN ISO 11501-2004 Пластмассы. Пленка и листы. Определение размеров после нагревания. ASTM D 1204 -2003 Определение геометрических размеров тонких пленок и листов после нагревания. |  |
| Усадочное натяжение термоусадочных пленок | ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия | DIN EN ISO 14616- 2004 Пластмассы. Термоусадочные пленки из полиэтилена, этиленовых сополимеров и их смесей. Определение усадочного напряжения и напряжения сжатия. |  |
| Поверхностное натяжение |  | DIN ISO 8296-2008 Пластмассы. Пленки и листы. Определение натяжения при смачивании |  |
| Сопротивление слипанию |  | DIN EN ISO 11502-2005 Пластмассы. Пленки и листы. Определение сопротивления слипанию. |  |
| Возможность применения для контакта с пищевыми продуктами | ГОСТ22648-77 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей. Нормы ГН 2.3.3.972-00 Минздрава РФ. | Директива 2002/72/EC + стндартные методы определения миграции различных веществ в пищевые имитанты. |  |

Как правило, перечисленные  показатели, наряду с некоторыми параметрами намотки рулонных материалов, являются необходимыми и достаточными для входного контроля рулонных материалов на полиграфических предприятиях и предприятиях, осуществляющих ламинацию с применением различных клеевых и экструзионных технологий.

Выходной контроль готового многослойного упаковочного материала с многокрасочной печатью требует  дополнительных стандартизированных методов, позволяющих определить ряд свойств упаковочного материала после нанесения печати и ламинации.

Стандарты

на испытания рулонных многослойных полимерных и

комбинированных материалов

| Свойства материалов | Метод испытания ГОСТ | Метод испытания DIN или ISO |
| --- | --- | --- |
| Стабильность геометрических размеров |  | DIN 53377-2007 Пленки пластмассовые. Определение стабильности размеров |
| Стойкость к прокалывающим воздействиям |  | DIN EN 14477-2004 Упаковочные материалы. Методы испытания. Определение стойкости к проколу. |
| Адгезионная прочность между отдельными слоями многослойного упаковочного материала, изготовленного с применением клеев | ГОСТ 28966.1-91 ГОСТ 28966.2.91 Клеи. Метод определения прочности при расслаивании и отслаивании. | ISO 8510-2:2006 Клеи. Испытание на отслаивание образца из склеенных гибкого и жесткого материалов. Часть 2. Отслаивание под углом 180 град DIN EN 28510-1-1993 Клеи. Испытание на отслаивание образца из склеенных гибкого и жесткого материалов. Часть 1. Отслаивание под углом 90° DIN EN 28510-2:1993 Клеи. Испытание на отслаивание образца из склеенных гибкого и жесткого материалов. Часть 2. Отслаивание под углом 180° |
| Ударная прочность |  | DIN EN ISO 7765-1-2004 Пленка и листы пластмассовые. Определение ударной прочности методом свободно падающего груза.Часть1. Ступенчатый метод DIN EN ISO 7765-2-2008 Часть2. Испытание на прокол с измерительной аппаратурой. |
| Определение сопротивления раздиру | ГОСТ 26128-84 Пленки полимерные. Метод определения сопротивления раздиру. | DIN EN ISO 6383-1,2-2004 Пластмассы. Пленка и листы. Определение сопротивления раздиру. Часть 1. Раздвоенные образцы Часть 2. Метод Эльмендорфа |
| Диапазон термосваривания и прочность сварного шва |  | DIN 55529-2005 Тара и упаковка. Определение прочности на раздир сварного шва, сделанного из гибкого упаковочного материала. ASTM F88-07 Метод испытания прочности сварного шва тонких полимерных листов |
| Количество остаточного растворителя в упаковочном материале |  | DIN EN 13628-1-2003 Тара и упаковка. Гибкий упаковочный материал. Определение остаточных растворителей методом статической газовой хроматографии в паровой фазе. Часть 1. Абсолютные методы. DIN EN 13628-2-2003 Определение остаточных растворителей методом статической газовой хроматографии в паровой фазе. Часть 1. Промышленные методы. DIN EN 14479-2004 Определение остаточных растворителей динамической headspace (равновесная паровая фаза) газовой хроматографии. Абсолютный метод ASTM F 1884-04 Метод определения остаточных растворителей в упаковочных материалах |

Упаковка из бумаги и картона требует наличия стандартов на методы испытаний бумаги и картона, основные из которых указаны в таблице.

Стандарты

на методы испытания бумаги и картона и упаковки из них.

| Свойства материалов | Метод испытания ГОСТ | Метод испытания DIN, ISO или ASTM |
| --- | --- | --- |
| Отбор образцов | ГОСТ 8047-2001(ISO 186-94) Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества | ISO 186:2002 Бумага и картон. Отбор образцов для определения среднего качества |
| Кондиционирование образцов | ГОСТ13523-78 Полуфабрикаты волокнистые. Бумага и картон. Метод кондиционирования образцов | DIN EN 20187-1993 Бумага, картон и целлюлоза. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания и методика контроля за атмосферой и условиями кондиционирования образцов |
| Определение массы 1 кв.м | ГОСТ 13199-88 (coд. треб ISO 536:1976) Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения массы продукции площадью 1 м кв | DIN EN ISO 536-1996 Определение массы 1 кв.м |
| Толщина, плотность и удельный объем | ГОСТ 27015-86 (ссылки на ISO 534:1980) Бумага и картон. Методы определения толщины,плотности и удельного объема. | DIN EN ISO 534:2005 Бумага и картон. Определение толщины, плотности и удельного объема |
| Определение содержания влаги | ГОСТ 13525.19-91(сод. требов. ISO 287:1985) Бумага и картон. Определения влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу. | DIN EN 20287-1994 Бумага и картон. Определение содержания влаги методом высушивания в печи DIN 53118-1998 Бумага и картон. Определение равновесной влажности в стапеле или в рулоне |
| Гладкость | ГОСТ 12795-89 (ссылка на ISO 5627:1984) Бумага и картон. Метод определения гладкости по Бекку | ISO 5627:1995 с поправкой 1:2002 Бумага и картон. Определение гладкости (метод Бекка). Техническая поправка 1 DIN 53107-2003 Бумага и картон. Метод определения гладкости по Беку ISO 8791-2:1990 Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (методы с применением пропускания воздуха). Часть 2. Метод Бендтсена ISO 8791-3:2005 Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (методы с пропусканием воздуха). Часть 3. Метод Шеффилда DIN ISO 8791-4:2008 Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (методы с применением пропускания воздуха). Часть 4. Метод испытания печатной поверхности |
| Прочность при растяжении | ГОСТ ISO 1924-1-1996 ( ISO заменен) Бумага и картон. Определение прочности при растяжении. Часть 1. Метод нагружения с постоянной скоростью ГОСТ 13525.1-79 Бумага и картон. Метод определения прочности на разрыв и удлинения при растяжении | DIN EN ISO 1924-2-2007 Бумага и картон. Определение свойств при растяжении. Часть 2. Метод удлинения с постоянной скоростью . DIN ISO 1924-3-2007 Бумага и картон. Определение свойств при растяжении. Часть 3. Метод удлинения с постоянной скоростью (100 мм/мин) |
| Определение влагопрочности | ГОСТ 13525.7-68 с изм 1,2 (ссылки на ISO 3781:1984) Бумага и картон. Метод определения влагопрочности ГОСТ 12057-81(ссылки на ISO 5635-78) Бумага. Метод определения линейной деформации ГОСТ 9841-94 (содержит требования ISO 5633:1983) Бумага и картон. Метод определения водонепроницаемости | DIN ISO 3781-1994 Бумага и картон. Определение прочности при растяжении после погружения в воду ISO 5635:1978 Бумага. Измерение изменения размеров после погружения в воду. DIN 54517-2006 Бумага и картон. Испытания. Метод определения изменения размеров после погружения в воду ISO 5633:1983 Бумага и картон. Определение водостойкости DIN 54515-1983 Бумага и картон. Определение водоотталкивающих характеристик |
| Прочность на истирание |  | DIN 53109-1993 Бумага и картон. Определение прочности на истирание методом фрикционного диска |
| Определение сопротивления раздиру | ГОСТ 13525.3-97 (сод.требования ISO 1974:1990) Бумага. Определение сопротивления раздиру предварительно надрезанного образца (метод Эльмендорфа) | ISO 1974:1990 Бумага. Определение сопротивления раздиру (метод Эльмендорфа) DIN ЕN 21974-1994 Бумага. Определение сопротивления раздиру (метод Эльмендорфа). |
| Водопоглощение (метод Кобба). | ГОСТ 12605-97 Бумага и картон. Метод определения поверхностной впитываемости воды при одностороннем смачивании (метод Кобба) | DIN EN 20535-1994 Бумага и картон. Определение влагопоглощения методом Кобба |
| Сопротивление продавливанию | ГОСТ 13525.8-86 (ссылки на ISO 2758,2759:1983) Бумага и картон. Определение сопротивления продавливанию | DIN EN ISO 2758-2003 Бумага и картон. Определение сопротивления продавливанию DIN EN ISO 2759-2003 Картон.Определение сопротивления продавливанию |
| Определение рН водных экстрактов | ГОСТ 12523-77 c изм.1,2 (ссылки на ISO 6588:1981) Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины рН водной вытяжки (холодное или горячее экстрагирование) | ISO 6588-1:2005 Бумага, картон и целлюлоза. Определение рН водных экстрактов. Часть 1. Холодное экстрагирование ISO 6588-2:2005 Бумага, картон и целлюлоза. Определение рН водных экстрактов. Часть 2. Горячее экстрагирование |
| Сопротивление излому | ГОСТ 13525.2-80(ссылки на ISO 5626:1978) Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения прочности на излом при многократных перегибах | ISO 5626:1993 Бумага. Определение сопротивления излому |
| Сопротивление сжатию | ГОСТ 13648.1-78 Картон. Метод определения деформации при сжатии. ГОСТ 10711-97 Бумага и картон. Метод определения разрушающего усилия при сжатии кольца (RCT) | DIN 54518-2004 Бумага и картон. Испытание. Метод определения сопротивления сжатию с применением образцов в виде полос. ISO 12192:2002 Бумага и картон. Предел прочности при сжатии. Испытание жесткости по разрушению кольца |
| Сопротивление изгибу | ГОСТ ИСО 2493-1996 Бумага и картон. Метод определения сопротивлению изгибу ГОСТ 9582-75 (-96) действуют оба ГОСТ Бумага и картон. Метод определения жесткости при статическом изгибе ГОСТ 13648.2 -68 Картон. Метод определения разрушающего усилия и предела прочности при статическом изгибе | ISO 2493:1992 Бумага и картон. Определения сопротивления изгибу. ISO 5629:1983 Бумага и картон. Определение жесткости при сгибании. Метод резонанса ISO 5628:1990 Бумага и картон. Определение жесткости при сгибании статическими методами. Общие принципы |
| Определение паропроницаемости | ГОСТ 13525.15-78 Бумага. Метод определения паропроницаемости. ГОСТ 21472-81 Материалы листовые. Гравиметрический метод определения паропроницаемости | DIN 53122-1-2001 Пленка полимерная и эластомерная, бумага, картон и другие листовые материалы. Определение паропроницаемости. Часть 1. Гравиметрический метод. ISO 2528:1995 Материалы листовые. Определение коэффициента паропроницаемости. Гравиметрический метод (метод капсулы) |
| Выщипывание | ГОСТ 24356-80 Бумага. Метод определения печатных свойств (красковосприятия, однородности печати (кроме мелованной бумаги), просвечивания-пробивания изображения на оборотную сторону оттиска, скорости закрепления краски, стойкости поверхности бумаги к выщипыванию) | ISO 3783:2006 Бумага и картон. Определение прочности на выщипывание. Метод с применением возрастающей скорости и прибора IGT-tester (электрической модели) |
| Жиропроницае-мость | ГОСТ 13525.13-69 с изм.1,2,3,4 Бумага. Методы определения жиропроницаемости | DIN 53116-2003 Испытание бумаги. Определение жиропроницаемости. ISO 16532-2:2007 Бумага и картон. Определение жиронепроницаемости. Часть 2. Определение отталкивающей способности поверхности |
| Определение зеркального блеска. |  | DIN EN ISO 8254-1-2007 Бумага и картон. Определение зеркального блеска. Часть 1. Блеск под углом 75 град. метод со сходящимся пучком DIN EN ISO 8254-2-2003 Бумага и картон. Определение зеркального блеска. Часть 2. Блеск под углом 75 град. с параллельным пучком DIN EN 14086-2003 Бумага и картон. Измерение зеркального глянца параллельным лучем под углом 45 град. |
| Определение белизны по CIE |  | ISO 11475:2004 Бумага и картон. Определение белизны по CIE, источник света D65/10 (наружный дневной свет) |
| Определение степени белизны по МКО |  | ISO 11476:2000 Бумага и картон. Определение степени белизны по МКО, С/2° (при внутреннем освещении) |
| Степень белизны по ИСО | ГОСТ 30113-94 (сод.требования ISO 2470:1977) Бумага и картон. Метод определения белизны. ГОСТ 7690-76 (ISO 2469:1977;ISO 2470:1977) Бумага и картон. Метод определения белизны | ISO 2470: 1999 Бумага, картон и целлюлоза. Измерение коэффициента диффузного отражения в синей области спектра (степень белизны по ИСО) ISO 9416:1998 Бумага. Определение коэффициентов рассеяния и поглощения света (с использованием теории Кубелки–Мунка) |
| Коэффициент отражения (белизна) |  | ISO 2470-2:2008 Бумага и картон. Измерение степени отражения в синей области спектра. Часть 2.Внешние условия при дневном свете (яркость D65) ISO 2471:2008 Бумага и картон. Определение непрозрачности бумаги. Метод диффузного отражения ISO 2469:2007 Бумага, картон и целлюлоза. Измерение коэффициента диффузного отражения DIN 53145-1-2000 Бумага и картон. Основные параметры для определения коэффициента отражения. Часть 1. Методы измерения с применением нефлюоресцентных образцов. DIN 53145-2-2000 Бумага и картон. Основные параметры для определения коэффициента отражения. Часть 2. Методы измерения с применением флюоресцентных образцов |
| Устойчивость к торцевому сжатию | ГОСТ 20683-97(сод. требования ISO 3037:1994) Картон тарный. Метод определения сопротивления торцевому сжатию (метод непарафинированного торца) | DIN EN ISO 3037-2007 Картон гофрированный. Определение устойчивости к торцевому сжатию (метод невощеной кромки) |
| Сопротивление плоскостному сжатию | ГОСТ 20681-75 (ссылки на ISO 3035:1982) Картон гофрированный. Метод определения сопротивления плоскостному сжатию (FCT) | DIN EN 23035:1994 Картон гофрированный двухслойный и трехслойный. Определение сопротивления плоскостному сжатию |
| Испытания на устойчивость окраски | ГОСТ 8702-2005 (ссылки на ISO 105-В02:1994) Обои, цветные бумага, картон и изделия из них. Методы определения устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа) | DIN EN ISO 105-B02:2002 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть В02. Устойчивость окраски к искусственному свету: испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы |
| Определение зольного остатка | ГОСТ 7629-93 (ссылки на ISO 2144:1987) Бумага и картон. Метод определения золы | ISO 2144:1997 Бумага, картон и целлюлоза. Определение зольного остатка при прокаливании при температуре 900 град.С |
| Воздухопроницаемость | ГОСТ 13525.14-77 Бумага и картон. Метод определения воздухопроницаемости ГОСТ 13525.9-68 с изм. 1,2 Бумага. Метод определения дырчатости | ISO 5636-5:2003 Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Часть 5. Метод Герли ISO 5636-4:2005 Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Часть 4. Метод Шеффилда ISO 5636-3:1992 Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Часть 3. Метод Бендседа. |

Декоративно-эстетические свойства готовой упаковки, как правило, определяются качеством нанесенной различными методами многокрасочной печати, поэтому требуют стандартизации некоторые методы испытания именно печатных красок.

Стандарты

на методы испытания красок и лаков, печатных красок и печатных оттисков.

| Термины и определения. | ГОСТ 28246-2006 (ссылки на ISO 4618-1:1998; ISO 4618-2:1999) Материалы лакокрасочные. Термины и определения. | DIN EN ISO 4618:2007 Краски и лаки. Термины и определения. DIN 55945:2007 Краски и лаки. Дополнительные термины и определения к стандарту DIN EN ISO 4618 . |
| --- | --- | --- |
| Отбор образцов жидких или пастообразных продуктов | ГОСТ 9980.1-86 ГОСТ 9980.5-86 (ISO 842-84,ISO 1512-74, ISO-1513-80) Материалы лакокрасочные. Правила приемки. Отбор проб для испытаний. Маркировка. Транспортирование и хранение. | ISO 15528:2000 Лаки и краски. Отбор образцов жидких или пастообразных продуктов |
| Кондиционирование образцов | ГОСТ 29317-92 (ISO 3270-84) Материалы лакокрасочные и сырье для них. Температуры и влажности для кондиционирования и испытания. | DIN EN ISO 23270-91 Краски, лаки и сырье для них. Температура и влажность для кондиционирования и испытаний |
| Стандартные пластины для испытаний | ГОСТ 8832-76 (Содержит требования ISO 1514:1984) Лаки и краски. Стандартные пластины для испытаний | DIN EN ISO 1514-2005 Краски и лаки. Стандартные пластины для испытаний |
| Приготовление контрольных оттисков в лаборатории. |  | ISO 2834-1:2006 Технология полиграфии. Приготовление контрольных оттисков в лаборатории. Часть1. Пастообразные краски. ISO 2834-2:2007 Технология полиграфии. Приготовление контрольных оттисков в лаборатории. Часть2. Жидкие печатные краски. |
| Комплекты цветных и прозрачных красок для четырехкрасочной печати. |  | ISO 2846-5:2005 Технология полиграфии. Комплекты цветных и прозрачных красок для четырехкрасочной печати. Часть 5. Флексография. ISO 2846-3:2002 Технология полиграфии. Комплекты цветных и прозрачных красок для четырехкрасочной печати. Часть 3. Печатание издательской продукции глубокой печатью. DIN 16526-1994 Краски печатные для высокой и плоской печати на этикетках. Маркировка свойств. |
| Определение плотности | ГОСТ 28513-90 Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности | DIN EN ISO 2811-1,2,3,4-2006 Лаки и краски. Определение плотности. Часть 1. Пикнометрический метод Часть 2 :2002 Метод с применением погруженного тела (отвеса) Часть 3 :2002 Метод колебания Часть 4:2002. Метод с применением цилиндра под давлением |
| Определение степени перетира | ГОСТ Р 52753-2007 (содержит требования ISO 1524:2000) Лаки и краски Метод определения степени перетира. | DIN EN ISO 1524:2002 Краски, лаки и полиграфические краски. Определение степени перетира |
| Условная вязкость | ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости | DIN EN ISO 2431-1996 Лаки и краски. Метод определения времени истечения с использованием воронок. |
| Вязкость |  | ISO 12644:1996 Технология полиграфии. Определение реологических свойств пастообразной краски и растворителей с помощью вискозиметра с падающим стержнем DIN EN ISO 2884-1:2006 Лаки и краски. Определение вязкости с помощью ротационных вискозиметров. Часть 1. Вискозиметр с конусом и пластинкой, работающий при высокой скорости сдвига DIN EN ISO 2884-2:2006 Лаки и краски. Определение вязкости с применением ротационного вискозиметра. Часть 2. Дисковый или шариковый вискозиметр, работающий при заданной скорости |
| Определение содержания нелетучих соединений | ГОСТ Р 52487-2005 (Сод. требования ISO 3251:2003) Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих соединений ГОСТ Р 50535-93 Материалы лакокрасочные. Методы определения объемной доли нелетучих веществ | ISO 3251:2008 Краски, лаки и пластмассы. Определение содержания нелетучих веществ. DIN 55671:2002 Краски, лаки и связующие для красок и лаков. Пленочный метод быстрого определения содержания нелетучих веществ. |
| Содержание летучих органических соединений в красках и лаках. | ГОСТ Р 52485-2005 (содержит требования ISO 11890-1:2000) Материалы лакокрасочные. Определение содержания летучих органических соединений (ЛОС).Разностный метод. ГОСТ Р 52486-2005 ( содержит требования ISO 11890-2:2000)Материалы лакокрасочные. Определение содержания летучих органических соединений (ЛОС).Газохроматографический метод. | DIN ISO 11890-1-2007 Краски и лаки. Определение содержания летучих органических соединений. Часть1.Дифференциальный метод. DIN ISO 11890-2-2007 Краски и лаки. Определение содержания летучих органических соединений. Часть2.Метод газовой хроматографии |
| Источники света стандартные CIE | ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка (ИСО 10526:1991) | ISO 10526:2007 CIE Источники света стандартные CIE (Международной комиссии по освещению) для колориметрии |
| Связующие. Полиизоцианатные смолы. Общие методы испытаний. |  | DIN ISO 11909-2007 Связующие для красок и лаков. Полиизоцианатные смолы. Общие методы испытаний. |
| Связующие. Нитроцеллюлоза |  | DIN ISO 14446-2002 Определение вязкости растворов промышленного нитрата целлюлозы и классификация таких растворов ISO 15715:2002 Связующие для красок и лаков. Определение помутнения. |
| Материалы лакокрасочные. Метод определения цвета | ГОСТ 19266-79 Материалы лакокрасочные. Метод определения цвета | DIN EN ISO 4630-1-2005 Жидкости прозрачные. Оценка цвета по цветовой шкале Гарднера.Часть1. Визуальный метод DIN EN ISO 4630-1-2005 Жидкости прозрачные. Оценка цвета по цветовой шкале Гарднера.Часть2. Спектрофотометрический метод |
| Визуальное сравнение цвета красок. | ГОСТ 29319-92 (Содержит требования ISO 3668-76) Лаки и краски. Метод визуального сравнения цвета. | DIN EN ISO 3668-2001 Краски и лаки .Визуальное сравнение цвета красок. |
| Краски печатные. Определение цвета и интенсивности | ГОСТ 6593-83 Краски печатные. Метод определения цвета и интенсивности | DIN 16536-1-1997 Измерение плотности краски на оттисках. Часть1 .Термины, определения и проведение измерения |
| Колориметрия | ГОСТ 52489-2005 (Содержит требования ISO 7724-1:1984). Краски и лаки. Колориметрия. Часть1.Основные положения ГОСТ 52662-2006 (содержит требования ISO7724-2:1984) Материалы лакокрасочные. Колориметрия.Часть 2.Измерение цвета. ГОСТ 52490-2005 (содержит требования ISO7724-3:1984) Краски и лаки. Колориметрия. Часть 3. Расчет цветовых различий. | ISO 7724-1:1984 Краски и лаки. Колориметрия. Часть 1. Основные положения ISO 7724-2:1984 Краски и лаки. Колориметрия. Часть 2. Измерение цвета ISO 7724-3:1984 Краски и лаки. Колориметрия. Расчет цветовых различий. |
| Закрепление краски на бумаге | ГОСТ 6592-73 с изм1,2 Краски печатные. Метод определения закрепления краски на бумаге |  |
| Стойкость к истиранию | ГОСТ 20811-75 Материалы лакокрасочные. Методы испытания покрытий на истирание. | DIN EN ISO 7784-1,2-2006 Лаки и краски. Определение стойкости к истиранию.Часть1 Метод с применением вращающегося ролика, покрытого абразивной бумагой. Часть2.Метод с применением вращающегося обрезиненного ролика с абразивом. ASTM D5264-98 Определение стойкости к истиранию материалов с печатью с помощью Rub-Tester |
| Определение прозрачности | ГОСТ 7086-75 с изм.1,2 (1989) Краски печатные. Метод определения прозрачности |  |
| Определение кроющей способности | ГОСТ 25117-82 Краски печатные. Метод определения кроющей способности |  |
| Определение времени высыхания или пленкообразования | ГОСТ 6591-73 Краски печатные. Метод определения времени высыхания или пленкообразования. |  |
| Определение блеска | ГОСТ 896-69 Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска | DIN EN ISO 2813:1999 Краски и лаки. Определение зеркального блеска неметаллизированных покрытий под углом 20, 60 и 85 град.Техническая поправка |
| Стойкость к царапанью |  | DIN EN ISO 1518:2000 Краски и лаки. Определение стойкости к царапанию |
| Определение липкости красок |  | ISO 12634:1996 Технология полиграфии. Определение липкости красок с помощью вращающегося липкомера. |
| Определение светостойкости | ГОСТ 21903-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости | DIN ISO 12040-1998 Технология полиграфии. Оттиски и печатные краски. Оценка светостойкости с применением ксеноновой дуговой лампы с фильтром ISO 2835:1974 Оттиски и печатные краски. Светостойкость |
| Оценка стойкости к воздействию разных веществ | ГОСТ 26160-84 Краски печатные. Метод испытания на стойкость к воздействию реагентов. | DIN ISO 2836-2005 (ISO 2836:2004) Технология полиграфии. Оттиски и печатные краски. Оценка стойкости к воздействию разных веществ |
| Стойкость к стерилизации в автоклаве. |  | DIN 16524-5-1998 Оттиски и печатные краски в графической технологии. Стойкость к стерилизации в автоклаве. |
| Определение зеркального блеска | ГОСТ Р 52663-2006 (содержит требования ISO 2813:1984). Материалы лакокрасочные. Метод определения блеска лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим блеском, под углом 20 град.,60град,и 85 град. | DIN EN ISO 2813:1999. Краски и лаки. Определение зеркального блеска неметаллизированных покрытий под углом 20, 60 и 85 град. Техническая поправка. DIN 67530-1982 Рефлектометры как вспомогательное средство для определения глянца поверхности пленок красок и пластмасс |
| Толщина красочного слоя |  | DIN EN ISO 2808:2007 Лаки и краски. Определение толщины пленки |
| Влагостойкость |  | DIN EN ISO 6270-1:2002 Краски и лаки. Определение влагостойкости. Часть 1. Постоянная конденсация DIN EN ISO 6270-2:2005 Краски и лаки. Определение влагостойкости. Часть 2. Методика экспонирования образцов в атмосфере конденсационной влаги |

Большое количество методов контроля  разработано институтом DIN, организациями по стандартизации ISO, ЕN на полимерные материалы, готовую тару и упаковку, контактирующие с продуктами питания: материалы для одноразовой посуды, изотермические контейнеры для домашнего применения, стаканчики и  банки для транспортировки готовых блюд, для СВЧ-разогрева, для мойки в посудомоечных машинах, этикетки. Требует стандартизации потребительская тара для молочной продукции широкого ассортимента - термоформованные стаканчики и коробочки для фасования сметаны, кисло-молочных продуктов, йогуртов.

Кроме того, разработан целый ряд стандартов, связанных со стерилизацией в упаковке предметов медицинского назначения, со стойкостью полимерных материалов к  различным микроорганизмам, в том числе  с целью добавления в молочные продукты пробиотиков, а также с целью исследования микробиологических методов утилизации использованной полимерной упаковки.

В настоящее время ежегодное увеличение в мире  доли импорта и,соответственно, экспорта различной продукции требует решения вопросов логистики, в том числе эффективного транспортирования грузов. В системе логистики увеличивается доля перевозок малых партий товара от поставщика к покупателю, что требует  пересмотра представлений об идеальной упаковке.

Проблемы защиты окружающей среды в глобальном масштабе требуют минимизации использования упаковочных материалов как  в плане ресурсосбережения, так и в плане сокращения отходов переработки использованной упаковки, в том числе: сокращения выбросов  углекислого газа в атмосферу минимизацией доли упаковочного материала в весе брутто продукта, повторного использования тары и упаковки и применения процессов рециклинга – переработки и повторного использования материалов. Ниже перечислены международные стандарты на методы испытаний аналогов которым среди российских ГОСТов не найдено.

| Стандарты на методы испытания, обусловленные областью применения и условиями хранения, транспортирования и эксплуатации продукции в упаковке. | DIN EN ISO 13427-2004 Упаковка. Требования к применению европейских стандартов в области упаковки и упаковочных отходов DIN 16524-6-2000 Оттиски и печатные краски в графической технологии. Стойкость к физическим и химическим реагентам. Часть 6. Поведение бутылочных этикеток под воздействием горячего щелочного раствора ,при проникновении щелочей и время отделения этикеток. DIN 16524-7-2001 Оттиски и печатные краски в графической технологии. Стойкость к химическим воздействиям. Часть 7.Поведение бутылочных этикеток под воздействием горячего щелочного раствора DIN EN 14481-2003 Материалы и продукты, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластики. Методы испытаний для определения жирового контакта. DIN EN ISO 175-2000 Пластмассы. Методы испытаний для определения результатов погружения в жидкие химикаты. DIN 55457 -1-2000 Контейнеры из полиолефинов. Часть1. Температурный метод определения устойчивости к образованию трещин вследствие внутренних напряжений. DIN 55457 -2-2000 Контейнеры из полиолефинов. Часть2. Определения устойчивости к образованию трещин вследствие внутренних напряжений в режиме нагрева и повышения давления. DIN EN ISO 8713-2004 Упаковка, недоступная для открывания детьми. Требования и методы испытаний упаковок, рассчитанных на неоднократное открывание и закрывание с поправкой 2007 года. DIN EN 14867-2005 Тара и упаковка. Пластмассовые морозостойкие мешки. Технические условия и методы испытания. DIN 55533-2005 Тара и упаковка. Метод интегрального испытания для упаковок из пленок или фольги от просачивания с использованием испытательной камеры с индикаторным газом. DIN EN ISO 15378-2007 Материалы для первичной упаковки медикаментов. Специальные требования по применению ISO 9001:2000 c учетом рекомендаций принятой практики Good Manufactoring Practice (GMP). DIN EN ISO 14616-2004 Пластмассы. Термоусадочные пленки из полиэтилена, этиленовых сополимеров и их смесей. Определение усадочного напряжения и напряжения сжатия. DIN EN ISO 11897-2001 Упаковка. Мешки, изготовленные из термопластичной гибкой пленки. Распространение разрыва на кромочных сгибах. полимеров и их смесей. Определение усадочного напряжения и напряжения сжатия. DIN EN 1104-2005 Бумага и картон в контакте с пищевыми продуктами. Определение переноса антимикробных компонентов DIN EN ISO 12048-2001 Упаковка. Транспортная тара с товарами. Испытание на сжатие и штабелирование с использованием прибора для измерения сжимающего усилия. DIN EN 15284-2007 Материалы и изделия в контакте с пищевыми продуктами. Метод испытания для определения стойкости к микроволновому нагреванию керамической,стеклянно-керамической или пластмассовой посуды. |
| --- | --- |
| Cанитарно-гигиенические показатели упаковочных материалов | DIN 10955 -2004 Упаковочные материалы и упаковки для пищевых продуктов. Органолептический анализ. DIN EN 846-1997 Пластмассы. Оценка воздействия микроорганизмов DIN EN 13130-1-2004 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничению. Часть 1. Руководство к методам испытания на специфическую миграцию веществ от пластмасс к пищевым продуктам и их имитантам, определение пластмасс и выбор условий воздействия на пищевые имитанты. DIN EN 13130-2-2004 Часть 2. Определение терефталевой кислоты в пищевых имитантах. DIN EN 13130-3-2004 Часть 3. Определение акрилонитрила в пищевых продуктах и их имитантах. DIN EN 13130-4-2004 Часть 4. Определение 1,3-бутадиена в пластмассах DIN EN 13130-5-2004 Часть 5. Определение винилинденхлорида в пищевых имитантах. DIN EN 13130-6-2004 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничениям. Часть 6. Определение винилинденхлорида в пластмассах. DIN EN 13130-7-2004 Часть 7. Определение моноэтиленгликоля и диэтиленгликоля в пищевых имитантах. DIN EN 13130-8-2004 Часть 8. Определение содержания изоцианатов в пластмассах. DIN CEN/TS 13130-9-2005 Часть 9. Определение уксусной кислоты и диэтилового эфира в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-10-2005 Часть 10. Определение акриламида в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-11-2005. Часть 11. Определение 11-аминоундециловой кислоты в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-12-2005. Часть 12. Определение 1,3-бензолдиметиламина в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-13-2005. Часть 13. Определение 2,2-бис(4-гидроксифенил)пропан (Висфенол A) в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-14-2005. Часть 14. Определение 3,3-бис(3-метил-4-гидроксифенил)-2-индолил в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-15-2005. Часть 15. Определение 1,3-бутадиена в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-16-2005. Часть 16. Определение капролактама и соли капролактама в пищевых имитантах . DIN CEN/TS 13130-17-2005. Часть 17. Определение фосгена в пластмассах DIN CEN/TS 13130-18-2005 Часть 18. Определение 1,2-двугидроксибензола, 1,3-двугидроксибензола, 1,4-двугидроксибензола, 4,4-двугидроксибензофенона и 4,4-двугидросибензофенона в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-19-2005 Часть 19. Определение диметиламиноэтанола в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-20-2005 Часть 20. Определение эпихлорогидрина в пластмассах. DIN CEN/TS 13130-21-2005 Часть 21. Определение этилендиамина и гексаметилендиамина в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-22-2005 Часть 22. Определение оксида этилена и оксида пропилена в пластмассах DIN CEN/TS 13130-23-2005 Часть 23. Определение формальдегида и гексаметилентетрамина в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-24-2005 Часть 24. Определение малеиновой кислоты и малеинового ангидрида в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-25-2005 Часть 25. Определение 4-метил-1-пентен в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-26-2005 Часть 26. Определение 1-октен и тетрагидрофуран в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-27-2005 Часть 27. Определение 2,4,6-триамино-1,3,5 триацин в пищевых имитантах. DIN CEN/TS 13130-28-2005 Часть 28. Определение 1,1,1-триметилолпропана в пищевых имитантах. DIN EN 1186-1-2002 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 1.Руководство по выбору условий и методов определения общей миграции. DIN EN 1186-2-2002 Часть 2.Методы определения общей миграции в оливковое масло при полном погружении. DIN EN 1186-3-2002 Часть 3.Методы определения общей миграции в водные имитирующие растворы при полном погружении. DIN EN 1186-4-2002 Часть 4. Методы определения общей миграции в оливковое масло с помощью ячейки. DIN EN 1186-5-2002 Часть 5. Методы определения общей миграции в водные имитирующие растворы с помощью ячейки. DIN EN 1186-6-2002 Часть 6. Методы определения общей миграции в оливковое масло с помощью пакета. DIN EN 1186-7-2002 Часть 7. Методы определения общей миграции в водные имитирующие растворы с помощью пакета. DIN EN 1186-8-2002 Часть 8. Методы определения общей миграции в оливковое масло при заполнении изделия. DIN EN 1186-9-2002 Часть 9. Методы определения общей миграции в водные имитирующие растворы при заполнении изделия. DIN EN 1186-10-2002 Часть 10. Методы определения общей миграции в оливковое масло (модифицированный метод, используемый в случае неполной экстракции оливкового масла). DIN EN 1186-11-2002 Часть 11. Методы определения общей миграции в смеси синтетических триглицеридов, меченных изотопом С-14. DIN EN 1186-12-2002 Часть 12. Методы определения общей миграции при низкой температуре. DIN EN 1186-13-2002 Часть 13. Методы определения общей миграции при высокой температуре. DIN EN 1186-14-2002 Часть 14. Методы определения общей миграции для обнаружения замещения в пластмассах, предназначенных для контакта с жиросодержащими продуктами в испытательной среде, содержащей изооктан и 95% этанол. DIN EN 1186-15-2002 Часть 15. Альтернативные методы определения миграции в среду ,имитирующую жиросодержащие продукты, путем быстрого экстрагирования в смесь изооктана и 95% этанола. DIN EN 1230-1-2002 Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть1. Запах. DIN EN 1230-2-2002 Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть2. Посторонний вкус (привкус). DIN EN 12497-2005 Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания ртути в водном экстракте. DIN EN 12498-2005 Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение содержания кадмия, свинца в водном экстракте. |

Наличие обновленных или вновь разработанных стандартов, соответствующих  современным техническим и общественным требованиям, будет благоприятствовать проникновению на отечественный рынок технологий, знаний и опыта, накопленных за последние годы, ускорит ожидаемый прорыв Российской Федерации в области производства упаковочных материалов, будет содействовать повышению качества и конкурентоспособности отечественной  продукции на внешнем и внутреннем рынках.